|  |  |
| --- | --- |
| **LAUDO / LOTE** | XXXXX |
| **CLIENTE** | INDAIÁ BRASIL ÁGUAS MINERAIS LTDA |
| **PEDIDO / OC.** | YYYYY |
| **NOTA FISCAL** | ZZZZZZ |
| **FABRICAÇÃO** | 23/11/2018 |
| **PRODUTO** | ROTULO INDAIÁ 154X75MM ÁGUA MIN GARRAFÃO ROSQUEADO 20L FONTE ALAGOAS |
| **QUANTIDADE** | 1 UNIDADE |
| **EMBALAGEM** | CAIXAS C/ 30.000 UNIDADES |

**ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO**

|  |  |
| --- | --- |
| **PESO UNITÁRIO** | 0,730 gramas |
| **DIMENSÕES (CLA)** | 154 X 75 mm |
| **CÓDIGO DE BARRAS** | XXXXXXXXXXX |
| **PAPEL** | LUMIMAX L1 70 G/M2 DESVIO PADRÃO DE GRAMATURA 0,621ESPESSURA 61,78 DESVIO PADRÃO 1,084 |
| **TIPO DE FIBRA** | CURTA NO SENTIDO HORIZONTAL DO ROTULO |
| **PARÂMETRO** | **UNIDADE** | **ESPECIFICAÇÃO** | **TOLERÂNCIA** | **MEDIÇÃO** |
| **GRAMATURA** | g/m² | 70 | ± 4% | 72 |
| **ESPESSURA** | µm | 112 | ± 5% | 110 |
| **RIGIDEZ**  | mm | 44 | ≥ 47 | 45 |
| **UMIDADE** | % | 8,0 | ± 1,0 | 8,0 |
| **TINTA HOSTMANN REFLECTA TAMBOR 42RL250 LOTE 237464 FAB. 07/04/2017; VAL. 36 MESES** |
| **DENSIDADE DA CARGA DE TINTA (VARIAÇÃO DE** ± **10%)** |
| **COR** | **CARGA DE TINTA PADRÃO** |
| **PRETO** | 1,75 |
| **CIAN** | 1,40 |
| **MAGENTA** | 1,40 |
| **AMARELO** | 1,15 |
| **VERNIZ** | N/A |
| **RELEVO** | N/A |
| **COLA** | N/A |
| **AMOSTRAGEM** | 5% DA TIRAGEM |
| **MANUSEIO** | O PRODUTO É FRÁGIL, PORTANTO NÃO COLOQUE PESO SOBRE O MESMO PODE-SE, DANIFICAR SUA INTEGRIDADE. EMPILHAMENTO MÁXIMO RECOMENDADO 04 CAIXAS.  |
| **ARMAZENAMENTO** | O PRODUTO NÃO PODE SER ARMAZENADO EM LOCAIS ÚMIDOS, NEM PRÓXIMO A CHAMAS. |
| **PRESERVAÇÃO** | O PRODUTO DEVE SER MANTIDO EM LOCAL SECO, ACONDICIONADO EM SUA EMBALAGEM.EM CONTATO COM A LUZ, ESTARÁ SUJEITO A VARIAÇÕES DE TONALIDADES SE EXPOSTO A LUMINOSIDADE. |
| **VALIDADE DO PRODUTO** | CINCO ANOS |

|  |
| --- |
|  |
| Jaira RayanneAssistente de QualidadeAprovação |