|  |  |
| --- | --- |
| **LAUDO / LOTE** | 9493 |
| **CLIENTE** | INDAIÁ BRASIL ÁGUAS MINERAIS LTDA |
| **PEDIDO / OC.** | 2492 |
| **NOTA FISCAL** | 6317 |
| **FABRICAÇÃO** | 15/01/2018 |
| **PRODUTO** | ROTULO INDAIÁ 154X95MM ÁGUA MIN GARRAFÃO SEM ROSCA 20L FONTE ALAGOAS |
| **QUANTIDADE** | 200.000 UNIDADES |
| **EMBALAGEM** | CAIXAS COM 30.000 UNIDADES |

**ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PESO UNITÁRIO** | 0,888 gramas | | | |
| **DIMENSÕES (CLA)** | 154 X 95 mm | | | |
| **CÓDIGO DE BARRAS** | 7896445490208 | | | |
| **PAPEL** | LUMIMAX L1 70 G/M2 VARIAÇÃO DE GRAMATURA 3,5 GRAMAS PARA + OU PARA - | | | |
| **TIPO DE FIBRA** | CURTA NO SENTIDO HORIZONTAL DO RÓTULO | | | |
| **PARÂMETRO** | **UNIDADE** | **ESPECIFICAÇÃO** | **TOLERÂNCIA** | **MEDIÇÃO** |
| **GRAMATURA** | g/m² | 70 | ± 4% | 72 |
| **ESPESSURA** | µm | 112 | ± 5% | 110 |
| **RIGIDEZ** | mm | 44 | ≥ 47 | 45 |
| **UMIDADE** | % | 8,0 | ± 1,0 | 8,0 |
| **TINTA HOSTMANN REFLECTA TAMBOR 42RL250 LOTE** 254253440 **FAB. 12/2017; VAL. 12/2020** | | | | |
| **DENSIDADE DA CARGA DE TINTA (VARIAÇÃO DE** ± **10%)** | | | | |
| **COR** | **CARGA DE TINTA PADRÃO** | | | |
| **PRETO** | 1,75 | | | |
| **CIAN** | 1,40 | | | |
| **MAGENTA** | 1,40 | | | |
| **AMARELO** | 1,15 | | | |
| **VERNIZ** | N/A | | | |
| **RELEVO** | N/A | | | |
| **COLA** | N/A | | | |
| **AMOSTRAGEM** | 8% DA TIRAGEM | | | |
| **MANUSEIO** | O PRODUTO É FRÁGIL, PORTANTO NÃO COLOQUE PESO SOBRE O MESMO PODE-SE, DANIFICAR SUA INTEGRIDADE. EMPILHAMENTO MÁXIMO RECOMENDADO 04 CAIXAS. | | | |
| **ARMAZENAMENTO** | O PRODUTO NÃO PODE SER ARMAZENADO EM LOCAIS ÚMIDOS, NEM PRÓXIMO A CHAMAS. | | | |
| **PRESERVAÇÃO** | O PRODUTO DEVE SER MANTIDO EM LOCAL SECO, ACONDICIONADO EM SUA EMBALAGEM.  EM CONTATO COM A LUZ, ESTARÁ SUJEITO A VARIAÇÕES DE TONALIDADES SE EXPOSTO A LUMINOSIDADE. | | | |
| **VALIDADE DO PRODUTO** | CINCO ANOS | | | |

|  |
| --- |
|  |
| Jaira Rayanne  Assistente de Qualidade Aprovação |